ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Playeras, Camisas y Camisolas:

Partida 4.- Camisola Táctica Manga Larga

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela poliéster y algodón, tipo Ripstop, con acabado en teflón. (65% poliéster 35% algodón) (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 146.69 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 607.16 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 465.98 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 44.60 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 35.13 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo -0.5%.

i) Promedio del cambio dimensional en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 0%.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 6 de los 9 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

II. Pantalón:

Partida 5.- Pantalón Táctico

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela 65% poliéster 35% algodón. (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 188.40 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 644.06 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 507.04 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 43.18 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 37.85 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo -0.5%.

i) Promedio del cambio dimensional en trama. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 0%.

j) Promedio de humedecimiento superficial. - Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo Grado 2 en ISO 4920.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 7 de los 10 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Playeras, Camisas y Camisolas:

Partida 8.- Camiseta Deportiva

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela 100% poliéster con tecnología tipo Dryfit (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 100.00 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 300 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 250 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 15 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 15 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo ±3.0%.

i) Promedio del cambio dimensional en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo ±5.0%

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 6 de los 9 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Playeras, Camisas y Camisolas:

Partida 10.- Playera Cuello Redondo

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela 100% algodón. (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 130 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 150 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 150 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 8 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 10 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo -8% .

i) Promedio del cambio dimensional en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo -10%.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 6 de los 9 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Chamarra:

Partida 11.- Chamarra

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras tela exterior. - Tipo de tela Timberland, 100% Nylon repelente, con impertex (+ 3%).

c) Identificación y contenido de fibras tela polar (en caso de aplicar). - Tipo de tela 100% poliéster (+ 3%).

d) Contenido de fibras de forro. - Tipo de tela Timberland, 100% Nylon repelente, con impertex (+ 3%).

e) Masa promedio por unidad de área en tela principal. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 130.00 g/m².

f) Masa promedio por unidad de área en tela polar (en caso de aplicar). - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 250.76 g/m².

g) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 724.05 N.

h) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 502.95 N.

i) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 34 N.

j) Promedio de fuerza de rasgado en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 25.81 N.

k) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo -0.5%.

l) Promedio del cambio dimensional en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 0%.

m) Promedio de humedecimiento superficial. –

Valor de que deben cumplir la tela principal es de mínimo Grado 3 en ISO 4920.

Valor de que deben cumplir la tela polar es de mínimo Grado 1 en ISO 4920.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 9 de los 13 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Playeras, Camisas y Camisolas:

Partida 12.- Playera Táctica Tipo Polo.

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela 100% poliéster (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 100.00 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 300 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 250 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 15 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 15 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo ±3.0%.

i) Promedio del cambio dimensional en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo ±5.0%

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 6 de los 9 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Playeras, Camisas y Camisolas:

Partida 13.- Playera de Combate.

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela 35% algodón, 65% poliéster, ripstop (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 146.69 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 607.16 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 465.98 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 44.60 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 35.13 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo -0.5%.

i) Promedio del cambio dimensional en trama. - El valor de que deben cumplir las prendas, es de mínimo 0%.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 6 de los 9 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

II. Pantalón:

Partida 14.- Pantalón Táctico

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Confección. Especificaciones y características conforme Anexo I.

b) Identificación y contenido de fibras.  Tipo de tela 65% poliéster 35% algodón. (+ 3%).

c) Masa promedio por unidad de área. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 188.40 g/m².

d) Media aritmética de la fuerza máxima en urdimbre. - Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 644.06 N.

e) Media aritmética de la fuerza máxima en trama. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 507.04 N.

f) Promedio de fuerza de rasgado en urdimbre. - Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 43.18 N.

g) Promedio de fuerza de rasgado en trama. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 37.85 N.

h) Promedio del cambio dimensional en urdimbre. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo -0.5%.

i) Promedio del cambio dimensional en trama. -  Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo 0%.

j) Promedio de humedecimiento superficial. - Valor de que deben cumplir las prendas es de mínimo Grado 2 en ISO 4920.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 7 de los 10 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.

ANEXO P Bis
EVALUACIONES DE CALIDAD MÍNIMAS

- Botas tácticas:

Partida 16.- Bota Táctica

Realización de las siguientes evaluaciones y valores a cumplir según se describe:

a) Resistencia a la flexión en seco. Debe soportar 48000 ciclos mínimo, sin presentar daño en la superficie de la piel (cuarteadoras, fisuras o roturas).

b) Resistencia a la flexión en húmedo. Debe soportar 18000 ciclos mínimo, sin presentar daño en la superficie de la piel (cuarteadoras, fisuras o roturas).

c) Espesor de corte externo. Debe ser de al menos 2.2 mm.

d) Desgarre en corte. Debe soportar al menos 100 N de fuerza antes de que se desgarre o rompa la piel.

e) Flexión de la suela. Debe presentar 200% de abertura máximo, después de aplicar 35000 ciclos.

Para la presente prueba deberá cumplir en al menos 3 de los 5 puntos a realizar, de conformidad con los requerimientos establecidos por el área usuaria.